ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Серебро азотнокислое х.ч. Версия № 01 от 27.04.26

| Торговое название | Серебро азотнокислое |
| --- | --- |
| CAS номер (если имеется) | 7761-88-8 |
| Химическая формула | AgNO₃ |
| Внешний вид | Порошкообразный материал белого цвета |
| Назначение | Сырье для приготовления катализатора |
| Используется на предприятиях ПАО Сибур Холдинг | ПАО «Нижнекамскнефтехим» |

Технические требования:

| Наименование показателя | Единица измерения | Допустимое значение (требования ГОСТ 1277-75) |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид |  | Порошкообразный материал белого цвета |
| Массовая доля азотнокислого серебра (AgNO₃), не менее | % | 99,7 |
| Массовая доля серебра | % | 63,5 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, не более | % | 0,010 |
| Массовая доля не осаждаемых соляной кислотой веществ, не более | % | 0,06 |
| Массовая доля сульфатов, не более | % | 0,005 |
| Массовая доля хлоридов, не более | % | 0,0010 |
| Массовая доля железа, не более | % | 0,0005 |
| Массовая доля висмута, не более | % | 0,0020 |
| Массовая доля меди, не более | % | 0,0030 |
| Массовая доля свинца, не более | % | 0,0010 |
| Свободная азотная кислота |  | Выдерживает испытание по п.3.9 ГОСТ 1277-75 |

Упаковка: Мешки 5 кг.

Транспортировка:	Класс 2. Не горюч, взрывчатыми и пирофорными свойствами не обладает.

Хранение: В упаковке изготовителя в крытых складских помещениях. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей, хранения совместно с органическими веществами, легковоспламеняющимися и горючими материалами.

Срок хранения: 2 года со дня изготовления.